Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно

действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/

Поступила в редакцию 22 сентября 2011 г. УДК 662.352.

Исследование кинетики полимеризации α,ω-диметакрил-(бис-три-этиленгликоль)фталата (МГФ-9) при повышенных температурах

© Енейкина Татьяна Александровна,* Романько Надежда Андреевна, Хайруллина Гульсина Мазитовна, Климович Ольга Викторовна,+

Лапинская Татьяна Николаевна, Гатина Роза Фатыховна,

Скарлухина Вера Александровна и Хацринов Алексей Ильич

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов. Ул. Светлая, 1.

г. Казань, 420033. Республика Татарстан. Россия. Тел.: (843) 541-76-02. E-mail: kleo151096@yandex.ru

_______________________________________________

*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку

Ключевые слова:  олигоэфиракрилаты, ИК-спектроскопия, полимеризация, пероксид бензоила.

Аннотация

ИК-спектроскопическим методом изучена кинетика полимеризации α,ω-диметакрил-(бис-три-этиленгликоль)фталата (МГФ-9) при температурах 20, 65 и 80 оС в тонких пленках на подложке из КВr без и в присутствии пероксида бензоила. Установлен различный характер полимеризации МГФ-9 при низких (20, 65 оС) и высоких (80 оС) температурах и значительное отличие в степенях полимеризации олигомера при проведении процесса в тонком слое и блоке при аналогичных темпе-ратурно-временных параметрах. Отмечено доминирующее влияние температуры процесса на степень полимеризации МГФ-9 по сравнению с действием пероксида бензоила. Получена экстремальная зависимость степени полимеризации от содержания пероксида бензоила.