Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно

действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/

Поступила в редакцию 12 сентября 2012 г. УДК 541.123.2

Исследование двухкомпонентной системы Cs//Br, CrO4

© Сальникова1+ Ирина Игоревна и Кондратюк2* Игорь Мирославович

Кафедра общей и неорганической химии. Самарский государственный технический университет.

Ул. Молодогвардейская, 244. г. Самара, 443100. Россия.

Тел.: (846) 278-44-77. E-mail: 1) isechka24@yandex.ru, 2) kondratuk2@mail.ru

_______________________________________________

*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку

Ключевые слова: дифференциально-термический анализ, фазовые равновесия, эвтектика.

Аннотация

Методом дифференциального термического анализа исследована двухкомпонентная система Cs//Br, CrO4, представлена Т-Х диаграмма, определены температура плавления и состав эвтектической точки.