Тематический раздел: Прикладные исследования.                    Полная исследовательская публикация                                        
Подраздел: Электрохимия.                                                Идентификатор ссылки на объект – ROI: jbc-01/………..                                     
Полная исследовательская публикация _________  Алимирзаева З.М, Ильканаев Р.В., Исаев А.Б., Акимова К.Р.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ АСПИРИНА НА ДИОКСИДЕ СВИНЦА …_____________ 

УДК 544.653.2.

Электрохимическое окисление аспирина на диоксиде свинца 
© Алимирзаева Зарема Мирзамагомедовна1, Ильканаев Руслан Вахович2, Исаев Абдулгалим Будаевич2*+, Акимова Кира Рустамовна3
1 Кафедра общей и биологической химии, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Махачкала, пл. Ленина,1, 367000

2 Кафедра экологической химии и технологии, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 43а, 367001, e-mail: abdul-77@yandex.ru

3 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2, 194100
_______________________________________________ 

*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку 

Ключевые слова: аспирин, окисление, электрохимическое, диоксид свинца.
Аннотация 
Получен электрод на основе PbO2 за счет электросаждения на поверхности титановой пластины. Исследована структура и морфология образцов электродов на основе PbO2, полученных путем осаждения на поверхность титановой пластины с использованием сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Исследование морфологии показали, что поверхность титановой пластины покрыт сплошным слоем диоксида свинца. Исследование электрохимического окисления аспирина на Ti/PbO2 электроде осуществляли с использованием методом циклической и линейной вольтамперометрии. Для Ti/PbO2 электроде электрода характерно окисления молекул аспирина при высоких потенциалах с максимум тока, при потенциале 2,0 В. Показано, что концентрация аспирина на скорость протекания процесса его электрохимического окисления практически не оказывает влияния. Изучена зависимость эффективности электрохимического окисления ацетилсалициловой кислоты от плотности тока. Максимальная степень очистки водных растворов от аспирина наблюдается при плотности тока 0,3 А/см2. С ростом плотности тока от 0,01 до 0,3 А/см2 происходит увеличение степени очистки раствора от салициловой кислоты почти в прямолинейной зависимости от 81 до 98%. Характеристику растворов аспирина до и после электролиза осуществляли с использованием спектров поглощения ее раствора. После электролиза в течении двух часов в растворе содержание ацетилсалициловой кислоты отсутствует, что выражается уменьшением поглощения при длине волны 330 нм. При электролизе в течении 2 часов пик поглощения исчезает практически полностью, что связано с полным окислением молекул аспирина.
Введение

Развитие химико-фармацевтической промышленности привело к появление большого количества разнообразных лекарственных препаратов (ЛП). Производство ЛП характеризуется рядом специфических особенностей, наиболее существенными из которых являются большие расходы разнообразного сырья и многостадийность производства, что приводит к образованию значительного количества сточных вод. Растущее количество фармацевтических сточных вод опасно для окружающей среды и биологических систем. Сточные воды, содержащие ЛП, могут оказывать серьезное негативное воздействие на водные экосистемы. Таким образом, эффективная очистка сточных вод перед сбросом в окружающую среду имеет большое значение [1]. 

Аспирин является одним из наиболее часто обнаруживаемых лекарственных препаратов на муниципальных очистных сооружениях и в поверхностных водах [2]. Аспирин и его метаболиты могут содержаться в неочищенных сточных водах на уровне микрограмм на литр со скоростью удаления, как правило, менее 80% [3]. Попадание в природные водоемы лекарственных препаратов приводит к проникновению их в живые организмы, такие сведения приводятся в работе [4], где сказано об обнаружении аспирина в форели. Следовательно, острая необходимость в эффективных процессах обработки сточных вод для удаления аспирина в настоящее время является актуальной.

В настоящее время накоплено большое количество сведений о способах обеззараживания сточных вод, содержащих различные органические соединения. Окислительные процессы (ОП) в настоящее время считаются перспективными методом удаления органических загрязнителей в сточных водах из-за их экологичности, простоты и высокой эффективности разложения органических соединений [5-7]. Электрохимическому окислению, как одному из наиболее используемых ОП, в последние годы уделяется большое внимание исследователей [8]. При использовании электрохимических процессов для очистки сточных вод электродные материалы играют решающую роль в эффективности окисления [9]. В качестве электродных материалов используют в основном оксиды металлов. Для окисления органических соединений были использованы различные электроды, среди которых можно отметить оксидные электроды, такие как RuO2 [10], IrO2 [11], Ti/TiO2-RuO2-IrO2 [12], Ti/SnO2 [13], PbO2 [14], металлические электроды Pt-Ir [15], платинированный титан [16], углеродные нанотрубки [17], Pt [18], легированный бором алмаз [19] и т.д. Диоксид свинца (PbO2) является одним из предпочтительных материалов для использования в качестве электрода [20]. PbO2 является относительно недорогим электродным материалам, получение которого не требует сложного аппаратурного оформления, а также является относительно стабильным при высоких плотностях тока и широком диапазоне pH [21]. 

В настоящей работе исследовано электрохимическое окисление аспирина, как модельного соединения сточных вод, содержащих лекарственные препараты, на электроде из диоксида свинца, полученного электроосаждением на титановую пластину.
Экспериментальная часть

2.1. Приготовление Ti/PbO2 электрода

Для приготовления электрода на основе диоксида свинца, титановую пластину предварительно подвергали ультразвуковой обработке в течении 3 ч в дистиллированной воде. Затем титановую пластину помещали в раствор гидроксида натрия в течении 30 мин с последующей обработкой в растворе соляной кислоты. Обработанный таким образом электрод помещали в ацетон. Для нанесения диоксида свинца использовали раствор нитрата свинца с концентрацией 0,25 М, содержащий 0,01 М фторида натрия и 0,1 М раствора азотной кислоты. Электролиз проводили при напряжении 3-4 В в течении суток. Полученный таким образом электрод промывали в дистиллированной воде и высушивали для дальнейшего использования.

2.2. Характеристика Ti/PbO2 электрода

Для характеристики полученного фотокатализатора были использованы методы электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Изображение поверхности синтезированного образца получили с использованием электронного растрового сканирующего микроскопа (JEOL JSM_7001F (Japan)). Рентгенофазовый анализ осуществлялся на дифрактометре Empyrean series 2 фирмы PANalytical.

2.3. Методика электрохимического окисления 

Для проведения электролиза в качестве анода использовали приготовленный нами ранее диоксид свинца. В качестве катода использовали титановую пластину. В ячейку для электролиза заливали 100 мл раствора аспирина с концентрацией 2 г/л и содержащий Na2SO4 с концентрацией 0,1 моль/л.

2.4. Методика определения ацетилсалициловой кислоты

Определение ацетилсалициловой кислоты было основано на его гидролизе в водных растворах при нагревании с образованием салициловой и уксусной кислот. При соединении салициловой кислоты с ионами железа (III) образуется окрашенное комплексное  соединение [22].

Для определения салициловой кислоты отбирали 10 мл раствора, содержащего ацетилсалициловую кислоту и предварительно нагревали для протекания гидролиза с образованием салициловой кислоты. Затем к этой пробе добавляли 20 мл хлорида железа (III) и 1 мл аммиачного буфеного раствора и измеряли оптическую плотность раствора при длине волны 525 нм. Концентрацию ацетилсалициловой кислоты определяли по заранее построенной градуировочной кривой.
Результаты и их обсуждение
Структура и морфология образцов электродов на основе PbO2, полученных путем осаждения на поверхность титановой пластины, была исследована с использованием сканирующей электронной микроскопии. Как видно из рис. 1а поверхность титановой пластины сплошным слоем покрыт диоксидом свинца. Небольшая шероховатость поверхности PbO2, по-видимому, связано с послойным осаждением диоксида свинца на титане. На рис. 1б представлена рентгенограмма, соответствующая полученной пленке PbO2. Для идентификации пиков на рентгенограмме была использована база данных ICDD PDF4. Пики на рентгенограмме соответствуют диоксиду свинца, что подтверждается их идентичностью данным для PbO2 в базе (98-003-4234).
[image: image1.png]


  [image: image2.jpg]MNHTEHCUBHOCTH

6000

4000

2000

20

40

2 Theta

60

80





а






б

Рис. 1. Изображение поверхности (а) и рентгенограмма образца Ti/PbO2 электрода
Для исследования электрохимического окисления аспирина на полученном электроде на основе диоксида свинца были получены циклические вольтамперные кривые. Каждую кривую получали путем повторного циклирования потенциала, чаще всего путем пятикратного. На рис. 2. представлена типичная циклическая вольтамперная кривая окисления аспирина на PbO2 электроде при скорости сканирования потенциала 5 мВ/с. 

	[image: image3.jpg]Cuna Toka, MA

T
1000 1500

IToTenmuan, mB

T
2000

T
2500




	[image: image4.jpg](Cunja ToKa, MA

T
500

T
1000

T T
1500

IloTenmnuan, B

T
2000

T
2500






	Рис. 2. Циклическая вольтамперная кривая, полученная в 0,1 М растворе сульфата натрия с концентрацией 2 г/л аспирина на PbO2 электроде (скорость сканирования потенциала 5 мВ/с).
	Рис. 3. Линейные вольтамперные кривые окисления аспирина на PbO2 электроде при различных концентрациях (Сф=  0,1 М Na2SO4, скорость сканирования потенциала 10 мВ/с).


Как видно из рис. 2, для данного электрода характерно окисления молекул аспирина при высоких потенциалах. Максимум тока, соответствующий окислению молекул аспирина наблюдается при потенциале 2,0 В. В катодной области наблюдается небольшой участок восстановления кислорода при потенциалах от 1,0 В до 0,0 В. Дальнейший рост потенциала приводит к выделению водорода. 

Для исследования влияния концентрации аспирина на скорость протекания процесса электрохимического окисления нами были получены вольтамперные кривые на PbO2 электроде при различных концентрациях, приведенные на рис. 3.

Как видно из рис. 3 с ростом концентрации аспирина в растворе практически не влияет на скорость анодного окисления молекул аспирина. На вольтамперных кривых наблюдается небольшой рост высоты пика тока до концентрации 0,5 г/л при потенциале 2,5 В. Дальнейшее повышение концентрации приводит к уменьшению высоты пика тока.


Для подтверждения полученных закономерностей нами были проведены исследования по электрохимическому окислению асирина в двухэлектродной ячейке, где в качестве анода использовали Ti/PbO2 электрод, а в качестве катода титановую пластину.

На рис. 4 приведена зависимость концентрации аспирина от времени при электрохимическом окислении на аноде из PbO2. Как видно из рис. 4 в первый час электролиза происходит интенсивное снижение концентрации ацетилсалициловой кислоты, что связано с ее электрохимическим окислением. При дальнейшем электролизе концентрация ацетилсалициловой кислоты снижается в меньшей степени, что связано с уменьшением ее концентрации в растворе.

[image: image5.jpg]1,5

1,0
Bpewms, u

0,0

Ir/1 ‘AR LHOITHOY]




Рис. 4. Изменение концентрации ацетилсалициловой кислоты во времени при электрохимическом окислении на поверхности PbO2 (i=0,3 А/см2)

Основным параметром электрохимических процессов является плотность тока. Исходя из этого, нами была изучена зависимость эффективности электрохимического окисления ацетилсалициловой кислоты от плотности тока. На рис. 5 приведена зависимость степени очистки раствора ацетилсалициловой кислоты от плотности тока. Степень очистки раствора определяли по формуле:


[image: image6.wmf]%

100

×

-

=

н

к

н

С

С

С

a


где Сн – начальная концентрация, ацетилсалициловой кислоты, Ск – конечная концентрация ацетилсалициловой кислоты.

[image: image7.jpg]100

0 ‘MDILONhO 9HIIIAL))

80 |-

75

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

2
[TmoTHOCTE TOKA, A/CM




Рис. 5. Влияние плотности тока на степень очистки раствора от ацетилсалициловой кислоты (Сф=  0,1 М Na2SO4, Сасп. = 2 г/л)

Как видно из рис. 5 с ростом плотности тока от 0,01 до 0,3 А/см2 происходит увеличение степени очистки раствора от салициловой кислоты почти в прямолинейной зависимости от 81 до 98%. Дальнейшее повышение плотности тока до 0,5 А/см2 приводит к резкому уменьшению эффективности электрохимического окисления ацетилсалициловой кислоты, что связано с более ускоренным выделением кислорода. Стоит отметить, что при данной плотности тока электрод уже начинается разрушаться и в растворе после электролиза наблюдался осадок.

Для характеристики растворов ацетилсалициловой кислоты до и после электролиза нами были получены спектры поглощения ее раствора. На рис. 6 приведены спектры поглощения до и после обработки при электрохимическом окислении ацетилсалициловой кислоты на PbO2  при плотности тока 0,3 А/см2.

[image: image8.jpg][Hornomenne

1,6

1,4 -

1,2 -

1,0 -

0,8

0,6

0,4 -

0,2 -

0,0

2

200

|
220

|
240

|
260

| |
280 300

JlUTMHA BOJIHBI, HM

|
320

|
340

|
360





Рис. 6. Спектры поглощения раствора ацетилсалициловой кислоты до электролиза (1) и после электролиза в течении 120 мин (2) при электрохимическом окислении на PbO2 при плотности тока 0,3 А/см2.

Как видно из данных рис. 6 после электролиза в течении двух часов в растворе содержание ацетилсалициловой кислоты отсутствует, что выражается максимумом поглощения при длине волны 330 нм. При электролизе в течении 2 часов пик поглощения исчезает практически полностью, что связано с полным окислением молекул аспирина.  

Таким образом, с использованием электрода на основе диоксида свинца можно с высокой эффективностью обезвреживать, сточные воды, содержащие ацетилсалициловую кислоту и тем самым уменьшить биологическую активность по отношению водной микрофлоре.

Выводы

Электрод на основе PbO2, полученный электрохимическим осаждением на поверхность титана, показывает высокую активность при окислении аспирина. Максимальную активность при электрохимическом окислении аспирина Ti/PbO2 электрод показывает при плотности тока 0,3 А/см2. Спектрофотометрическое исследование раствора аспирина до и после электролиза показало уменьшение поглощения во всей области спектра, что связано с его окислением до низкомолекулярных органических соединений.

Литература:
[1] A. Carucci, G. Cappai, M. Piredda. Biodegradability and toxicity of pharmaceuticals in biological wastewater treatment plants. J. Environ. Sci. Health Part A. 2006. Vol. 41. No.9. P. 1831-1842. 
[2] N. Nakada, T. Tanishima, H. Shinohara, K. Kiri, H. Takada. Pharmaceutical chemicals and endocrine disrupters in municipal wastewater in Tokyo and their removal during activated sludge treatment. Water research. 2006. Vol. 40. No. 17. P. 3297-3303.
[3] T.A. Ternes, A. Joss, H. Siegrist. Peer Reviewed: Scrutinizing Pharmaceuticals and Personal Care Products in Wastewater Treatment Environ. Sci. Technol. 2004. Vol. 38. P. 392A–399A  
[4] Z. Moldovan. Occurrences of pharmaceutical and personal care products as micropollutants in rivers from Romania. Chemosphere. 2006. Vol. 64. No. 11. P. 1808-1817.
[5] M.A. Oturan, J.J. Aaron. Advanced Oxidation Processes in Water/Wastewater Treatment: Principles and Applications. A Review. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 2014. Vol. 44. No. 23. P. 2577-2641. 
[6] А.Б. Исаев, М.А. Алиева, А.Х. Идрисова. Окисление красителя прямого черного 2С с использованием системы Фентона и фото-Фентона. Бутлеровские сообщения.  2018. Т.53. №2. С.104-110. 
[7] M. Klavarioti, D. Mantzavinos, D. Kassinos. Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes. Environment international. 2009. Vol. 35. No. 2. P. 402-417. 

[8] E. Brillas, C.A. Martínez-Huitle. Decontamination of wastewaters containing synthetic organic dyes by electrochemical methods. An updated review. Appl. Catal. B. Environ. 2015. Vol. 166-167. No. 5. P. 603–643. 

[9] I. Sirés, E. Brillas, M.A. Oturan, M.A. Rodrigo, M. Panizza, Electrochemical advanced oxidation processes: today and tomorrow. A review. Environmental Science and Pollution Research. 2014. Vol. 21. No. 14. P. 8336-8367.
[10] B.R. Babu, P. Venkatesan, R. Kanimozhi, C.A. Basha. Removal of pharmaceuticals from wastewater by electrochemical oxidation using cylindrical flow reactor and optimization of treatment conditions. J. Environ. Sci. Health Part A. 2009. Vol. 44. No. 10. P. 985-994.
[11] A.L. Giraldo, E.D. Erazo-Erazo, O.A. Flórez-Acosta, E.A. Serna-Galvis, R.A. Torres-Palma. Degradation of the antibiotic oxacillin in water by anodic oxidation with Ti/IrO2 anodes: evaluation of degradation routes, organic by-products and effects of water matrix components. Chemical Engineering Journal. 2015. Vol. 279. P. 103-114. 

[12] D. Rajkumar, K. Palanivelu, N.ohan, (). Electrochemical oxidation of resorcinol for wastewater treatment using Ti/TiO2-RuO2-IrO2 electrode. J. Environ. Sci. Health Part A. 2001. Vol. 36. No. 10. P. 1997-2010.
[13] H. Guocheng, L. Zheng, W. Yongliao. Preparation and application of pharmaceutical wastewater treatment by praseodymium doped SnO2/Ti electrocatalytic electrode. Journal of Rare Earths, 2008. Vol. 26. No. 4. P. 532-537.
[14] Y. He, X. Wang, W. Huang, R. Chen, W. Zhang, H. Li, H. Lin. Hydrophobic networked PbO2 electrode for electrochemical oxidation of paracetamol drug and degradation mechanism kinetics. Chemosphere, 2018. Vol. 193. P. 89-99. 

[15] C.A. Martínez-Huitle, S. Ferro. Electrochemical oxidation of organic pollutants for the wastewater treatment: direct and indirect processes. Chem. Soc. Rev. 2006. Vol. 35. P. 1324–1340. 

[16] L. Szpyrkowicz, F. Zilio-Grandi, S.N. Kaul, A.M. Polcaro. Copper electrodeposition and oxidation of complex cyanide from wastewater in an electrochemical reactor with a Ti/Pt anode. Ind. Eng. Chem. Res. 2000. Vol. 39. No. 7. P. 2132-2139. 

[17] Q. Huang, S. Deng, D. Shan, Y. Wang, B. Wang, J. Huang, G. Yu. Enhanced adsorption of diclofenac sodium on the carbon nanotubes-polytetrafluorethylene electrode and subsequent degradation by electro-peroxone treatment. J. Coll. Interf. Sci. 2017. Vol. 488. P. 142-148.
[18] R. Jain, N. Sharma, K. Radhapyari. Electrochemical treatment of pharmaceutical azo dye amaranth from waste water. J. Appl. Electrochem. 2009. Vol. 39. No. 5. P. 577-582.
[19] N. Rabaaoui, M.S. Allagui. Anodic oxidation of salicylic acid on BDD electrode: variable effects and mechanisms of degradation. J. Hazard. Mater. 2012. Vol. 243. P. 187-192.
[20] M. Weng, M. Huang. Electrochemical Oxidation of Tetracaine Hydrochloride using a Transition Metal Doped PbO2 Electrode. Int. J. Electrochem. Sci. 2018. Vol. 13. No. 12. P. 11720-11729.
[21] M. Zhou, Q. Dai, L. Lei, C.A. Ma, D. Wang. Long life modified lead dioxide anode for organic wastewater treatment: electrochemical characteristics and degradation mechanism. Environm. Sci. Technol. 2005. Vol. 39. No. 1. P. 363-370.
[22] Y. Wang, P.P. Xu, X.X. Li, K. Nie, M.F. Tuo, B. Kong, J. Chen. Monitoring the hydrolyzation of aspirin during the dissolution testing for aspirin delayed-release tablets with a fiber-optic dissolution system. J. Pharm. Anal. 2012. Vol. 2. No. 5. P. 386-389.
Electrochemical oxidation of aspirin on PbO2 electrode
© Zarema M. Alimirzaeva1, Ruslan V. Ilkanaev2, Abdulgalim B. Isaev2*+ and Kira R. Akimova3
1 Department of General and Biological Chemistry, Dagestan State Medical University, Makhachkala, pl. Lenina, 1, 367000.
2 Department of Environmental Chemistry and Technology, Dagestan State University, Makhachkala, M. Gadzhiyeva 43a, 367001, e-mail: abdul-77@yandex.ru
3 St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, Lithuanian, 2 st., 194100 

___________________________________

*Supervising author; +Corresponding author

Keywords: aspirin, oxidation, electrochemical, lead dioxide. 
Abstract
The PbO2-based electrode was obtained by electrodeposition on the titanium plate surface. The structure and morphology of PbO2-based electrode samples obtained by deposition on the titanium plate surface using scanning electron microscopy and X-ray diffraction analysis were investigated. The surface of the titanium plate is covered with a continuous layer of lead dioxide. The study of the electrochemical oxidation of aspirin on a Ti/PbO2 electrode was carried out using cyclic and linear voltammetry. The oxidation of aspirin molecules on Ti/PbO2 electrode occurs at high potentials with the maximum current at 2.0 V. It has been shown that the concentration has practically no effect to the rate of the process of electrochemical oxidation aspirin. The effect of the current density top the efficiency of electrochemical oxidation of aspirin on is studied. The maximum degree of aqueous aspirin solutions purification is observed at a current density of 0.3 A/cm2. With an increase in the current density from 0.01 to 0.3 A / cm2, the degree of aspirin solution purification increases almost in a straight line, from 81 to 98%. The characterization of aspirin solutions before and after electrolysis was carried out using the UV-Vis absorption spectrometry. After electrolysis for two hours, the aspirin in solution is absent, which is expressed by a decrease in absorption on spectra at the 330 nm. During electrolysis within 2 hours, the absorption peak disappears almost completely, which is associated with the complete oxidation of aspirin molecules. 
References
[1] A. Carucci, G. Cappai, M. Piredda. Biodegradability and toxicity of pharmaceuticals in biological wastewater treatment plants. J. Environ. Sci. Health Part A. 2006. Vol. 41. No.9. P. 1831-1842. 
[2] N. Nakada, T. Tanishima, H. Shinohara, K. Kiri, H. Takada. Pharmaceutical chemicals and endocrine disrupters in municipal wastewater in Tokyo and their removal during activated sludge treatment. Water research. 2006. Vol. 40. No. 17. P. 3297-3303.
[3] T.A. Ternes, A. Joss, H. Siegrist. Peer Reviewed: Scrutinizing Pharmaceuticals and Personal Care Products in Wastewater Treatment Environ. Sci. Technol. 2004. Vol. 38. P. 392A–399A  
[4] Z. Moldovan. Occurrences of pharmaceutical and personal care products as micropollutants in rivers from Romania. Chemosphere. 2006. Vol. 64. No. 11. P. 1808-1817.
[5] M.A. Oturan, J.J. Aaron. Advanced Oxidation Processes in Water/Wastewater Treatment: Principles and Applications. A Review. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 2014. Vol. 44. No. 23. P. 2577-2641. 
[6] A.B. Isaev, M.A. Alieva, A.K. Idrisova. Oxidation of azodye Direct Black 2С by Fenton and photo-Fenton processes. Butlerov Communications. 2018. Vol. 53. No. 2. P.104-110. 
[7] M. Klavarioti, D. Mantzavinos, D. Kassinos. Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes. Environment international. 2009. Vol. 35. No. 2. P. 402-417. 

[8] E. Brillas, C.A. Martínez-Huitle. Decontamination of wastewaters containing synthetic organic dyes by electrochemical methods. An updated review. Appl. Catal. B. Environ. 2015. Vol. 166-167. No. 5. P. 603–643. 

[9] I. Sirés, E. Brillas, M.A. Oturan, M.A. Rodrigo, M. Panizza, Electrochemical advanced oxidation processes: today and tomorrow. A review. Environmental Science and Pollution Research. 2014. Vol. 21. No. 14. P. 8336-8367.
[10] B.R. Babu, P. Venkatesan, R. Kanimozhi, C.A. Basha. Removal of pharmaceuticals from wastewater by electrochemical oxidation using cylindrical flow reactor and optimization of treatment conditions. J. Environ. Sci. Health Part A. 2009. Vol. 44. No. 10. P. 985-994.
[11] A.L. Giraldo, E.D. Erazo-Erazo, O.A. Flórez-Acosta, E.A. Serna-Galvis, R.A. Torres-Palma. Degradation of the antibiotic oxacillin in water by anodic oxidation with Ti/IrO2 anodes: evaluation of degradation routes, organic by-products and effects of water matrix components. Chemical Engineering Journal. 2015. Vol. 279. P. 103-114. 

[12] D. Rajkumar, K. Palanivelu, N.ohan, (). Electrochemical oxidation of resorcinol for wastewater treatment using Ti/TiO2-RuO2-IrO2 electrode. J. Environ. Sci. Health Part A. 2001. Vol. 36. No. 10. P. 1997-2010.
[13] H. Guocheng, L. Zheng, W. Yongliao. Preparation and application of pharmaceutical wastewater treatment by praseodymium doped SnO2/Ti electrocatalytic electrode. Journal of Rare Earths, 2008. Vol. 26. No. 4. P. 532-537.
[14] Y. He, X. Wang, W. Huang, R. Chen, W. Zhang, H. Li, H. Lin. Hydrophobic networked PbO2 electrode for electrochemical oxidation of paracetamol drug and degradation mechanism kinetics. Chemosphere, 2018. Vol. 193. P. 89-99. 

[15] C.A. Martínez-Huitle, S. Ferro. Electrochemical oxidation of organic pollutants for the wastewater treatment: direct and indirect processes. Chem. Soc. Rev. 2006. Vol. 35. P. 1324–1340. 

[16] L. Szpyrkowicz, F. Zilio-Grandi, S.N. Kaul, A.M. Polcaro. Copper electrodeposition and oxidation of complex cyanide from wastewater in an electrochemical reactor with a Ti/Pt anode. Ind. Eng. Chem. Res. 2000. Vol. 39. No. 7. P. 2132-2139. 

[17] Q. Huang, S. Deng, D. Shan, Y. Wang, B. Wang, J. Huang, G. Yu. Enhanced adsorption of diclofenac sodium on the carbon nanotubes-polytetrafluorethylene electrode and subsequent degradation by electro-peroxone treatment. J. Coll. Interf. Sci. 2017. Vol. 488. P. 142-148.
[18] R. Jain, N. Sharma, K. Radhapyari. Electrochemical treatment of pharmaceutical azo dye amaranth from waste water. J. Appl. Electrochem. 2009. Vol. 39. No. 5. P. 577-582.
[19] N. Rabaaoui, M.S. Allagui. Anodic oxidation of salicylic acid on BDD electrode: variable effects and mechanisms of degradation. J. Hazard. Mater. 2012. Vol. 243. P. 187-192.
[20] M. Weng, M. Huang. Electrochemical Oxidation of Tetracaine Hydrochloride using a Transition Metal Doped PbO2 Electrode. Int. J. Electrochem. Sci. 2018. Vol. 13. No. 12. P. 11720-11729.
[21] M. Zhou, Q. Dai, L. Lei, C.A. Ma, D. Wang. Long life modified lead dioxide anode for organic wastewater treatment: electrochemical characteristics and degradation mechanism. Environm. Sci. Technol. 2005. Vol. 39. No. 1. P. 363-370.
[22] Y. Wang, P.P. Xu, X.X. Li, K. Nie, M.F. Tuo, B. Kong, J. Chen. Monitoring the hydrolyzation of aspirin during the dissolution testing for aspirin delayed-release tablets with a fiber-optic dissolution system. J. Pharm. Anal. 2012. Vol. 2. No. 5. P. 386-389.
…
Пример графического резюме (графический абстракт)

	Герасимов А.В., Зиганшин М.А., Коваленко В.И., 

Горабчук В.В., Caminade A.-M. и Majoral J.-P. Изучение рецепторных свойств фосфорорганического дендримера различных поколений по отношению к алифатическим спиртам и воде.
Ключевые слова: фосфорорганический дендример, спирты, кварцевые микровесы, сенсоры, молекулярное распознавание.
Тип публикации: полная исследовательская публикация.
Регистрационный код: выставляется редакцией
   Страницы: ….
	[image: image9.jpg]MoHHbIN Tok *10-11 (A)

1T (%) OCK (MBT/Mmr)
J aKk30

100 6.0
0.6

95 L >0
0.4

40

90 0.2 30

85 nck (00 [20

1.0
g0l miz=31 MC 0.2

50 100 150 200 250

TemMnepaTtypa (°C)






	


========================================================

Обратите внимание, что статьи будут обрабатываться оперативно (в течение 2-х недель) только для участников нашего научного сообщества (остальные в порядке общей очереди, смотрите детали на главной странице портала журнала в разделе “ОБ УСЛОВИЯХ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ”)
. 
Перечень отраслей науки и групп специальностей, удовлетворяющих требованиям экспертных советов ВАК, по которым публикуются статьи 
в журнале “Бутлеровские сообщения”
	№
	Шифр специальности
	Название специальности

	                        ВАК 02.00.00 Химические науки

	1. 
	02.00.01
	Неорганическая химия

	2. 
	02.00.02
	Аналитическая химия

	3. 
	02.00.03
	Органическая химия

	4. 
	02.00.04
	Физическая химия

	5. 
	02.00.05
	Электрохимия

	6. 
	02.00.06
	Высокомолекулярные соединения

	7. 
	02.00.08
	Химия элементоорганических соединений

	8. 
	02.00.09
	Химия высоких энергий

	9. 
	02.00.10
	Биоорганическая химия

	10. 
	02.00.11
	Коллоидная химия

	11. 
	02.00.12
	Бионеорганическая химия

	12. 
	02.00.13
	Нефтехимия

	13. 
	02.00.14
	Радиохимия

	14. 
	02.00.15
	Кинетика и катализ

	15. 
	02.00.16
	Медицинская химия

	16. 
	02.00.17
	Математическая и квантовая химия

	17. 
	02.00.21
	Химия твердого тела

	                          ВАК 03.00.00 Биологические науки              03.01.00 Физико-химическая биология

	18. 
	03.01.03
	Молекулярная биология

	19. 
	03.01.04
	Биохимия

	20. 
	03.01.05
	Физиология и биохимия растений

	21. 
	03.01.06
	Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)

	22. 
	03.01.07
	Молекулярная генетика

	                          ВАК 03.00.00 Биологические науки              03.02.00 Общая биология

	23. 
	03.02.09
	Биогеохимия

	24. 
	03.02.08      
	Экология

	25. 
	03.02.10      
	Гидробиология

	                          ВАК 05.00.00 Технические науки                 05.17.00 Химическая технология

	26. 
	05.17.01
	Технология неорганических веществ

	27. 
	05.17.02
	Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов

	28. 
	05.17.03
	Технология электрохимических процессов и защита от коррозии

	29. 
	05.17.04
	Технология органических веществ

	30. 
	05.17.06
	Технология и переработка полимеров и композитов

	31. 
	05.17.07
	Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ

	32. 
	05.17.08
	Процессы и аппараты химических технологий

	33. 
	05.17.11
	Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов

	34. 
	05.17.18
	Мембраны и мембранная технология

	                           ВАК 05.00.00 Технические науки                 05.16.00 Металлургия и материаловедение

	35. 
	05.16.06
	Порошковая металлургия и композиционные материалы

	36. 
	05.16.08
	Нанотехнологии и наноматериалы (по отраслям)

	37. 
	05.16.09
	Материаловедение (по отраслям)


Обращаем ваше внимание, что опубликованные в журнале статьи считаются ВАКовскими при условии соответствия их вышеперечисленным отраслям науки и группам специальностей. Соответственно разделы в группах специальности не ограничиваются 37 приведёнными разделами и могут при необходимости расширяться на усмотрение редакции.
О правилах публикации статей
Внимание! За авторами остается обязательство последующего оперативного полнотекстового перевода на английский язык окончательной (особо отмечаем!) редакционной версии вашей статьи, который необходимо выслать в течение 1-2 месяцев. Переводы необходимо делать с окончательной редакционной русской версии статьи (а не с ваших первоначальных или промежуточных версий), которую необходимо скачать с сайта журнала в формате ворда. Просьба соблюдать принятое в окончательной редакционной версии форматирование. 

Статьи публикуются при условии регистрации всех авторов на портале журнала “Бутлеровские сообщения” по адресу: http://butlerov.com/, соответствия их высокому научному уровню, наличия 2-х рецензий на вашу статью от докторов наук из нашего редакционного совета, редколлегии или от привлекаемых рецензентов. Вы можете выбрать из общего списка 6-ть потенциальных рецензентов и сообщить нам их ФИО или сообщить полные контактные данные других известных профессоров, не входящих в наше сообщество (мы свяжемся с ними самостоятельно), мы в свою очередь остановимся на двух из них и они будут писать рецензии. Мы также вправе самостоятельно подбирать другие кандидатуры рецензентов. Рецензии от рецензентов от авторов по умолчанию не принимаются, но они имеют шанс оперативно стать привлекаемыми рецензентами (а в отдельных случаях и действительными членами редколлегии), в случае одобрения их кандидатур главными редакторами. Для этого они должны в обязательном порядке пройти полную первичную регистрацию на портале журнала (если раньше этого не делали) с указанием сотовых и домашних телефонов (они видны только редакторам). В спорных ситуациях, если статья носит дискуссионный характер, она может быть опубликована в дискуссионной рубрике по решению редактора, но такая статья не будет считаться ВАК’овской. Требуются также аннотация, содержащая 200-250 слов, графическое резюме, английского перевода “шапки” статьи, включая аннотацию, а также дополнительно переведённого на английский язык (без транслитерации) списка литературы (в конце ссылки нужно в скобках указывать (russian)). Обращаем внимание, что отсылая к нам статью для публикации, за вами автоматически закрепляется обязательство последующего оперативного полнотекстового перевода на английский язык окончательной редакционной версии вашей статьи (с сохранением редакционного форматирования). Для англоязычных носителей языка предусмотрен приём авторского манускрипта только на английском языке. 

Статьи можно отправлять в режиме он-лайн на портале журнала только в заархивированном виде и в крайнем случае можно высылать их по E-mail: butlerov@mail.ru 
г. Казань. Республика Татарстан. Россия. _________ ©Бутлеровские сообщения. 2019. Т.58. №. _________ 1
 2 _______________ http://butlerov.com/ _____________ ©Butlerov Communications. 2019. Vol.58. No. 

©Бутлеровские сообщения. 2019. Т.58. № _____________ E-mail:  journal.bc@gmail.com _______________ 11



_1617868818.unknown

