Редакционный комментарий: Статья публикуется при условии описания автором в нашем журнале в обозримом будущем вещества, обозначенного в тексте как Д2, после окончания связанных с ним патентных процедур.

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно

действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/

Поступила в редакцию 16 ноября 2006 г. УДК 541.13 + 621.

# Роль гетеролигандных комплексов в процессах электрохимического легирования никелевых

# покрытий фосфором

( Березин Николай Борисович,1*+ Сагдеев Камиль Абрарович2

и Чевела Владимир Всеволодович3

1 Кафедра технологии электрохимических производств. Казанский государственный технологический университет. Ул. К. Маркса, 68. г. Казань, 420015. Республика Татарстан. Россия.

Тел.: (843) 231-41-20. E-mail: berezin@kstu.ru

2 Кафедра общей и органической химии. Казанский государственный медицинский университет

им. С.В. Курашева. Ул. Бутлерова, 49. г. Казань, 420012. Республика Татарстан. Россия.

3 Кафедра неорганической химии. Казанский государственный университет. Ул. Кремлевская, 18.

г. Казань, 420008. Республика Татарстан. Россия.

_______________________________________________

*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку

Ключевые слова: электроосождение, сплав никель-фосфор, комплексообразование.

# Аннотация

Исследовано комплексообразование и электрохимическое поведение системы никель(II) – фосфорная кислота – Д2 – вода. Показана возможность восстановления фосфат-ионов при электроосаждении никель-фосфорных покрытий. Изучено влияние состава раствора и режима импульсного тока на содержание фосфора в никелевом покрытии. Приведены результаты исследований покрытий и их обсуждение методом ренгенофотоэлектронной спектроскопии.