Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно

действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/

УДК 546.28:539.21.62. Поступила в редакцию 1 декабря 2009 г.

Тематическое направление: Гидрохимический синтез пленок халькогенидов металлов. Часть 2.

Кинетико-термодинамическое определение условий образования

селенида свинца в этилендиамин-ацетатной системе

( Марков Вячеслав Филиппович,1(+ Миронов Михаил Пантелеймонович,2

Маскаева Лариса Николаевна2 и Брежнев Сергей Владимирович1

1 Кафедра физической и коллоидной химии. Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б,Н,Ельцина. Ул. Мира, 28. г. Екатеринбург, 620002. Россия. Тел.: (343) 375-93-18. E-mail: markv@mail.ustu.ru

2 Кафедра химии и процессов горения. Уральский институт ГПС МЧС России.

Ул. Мира, 22, г. Екатеринбург, 620022. Россия. Тел.: (343) 360-81-68. E-mail: mln@ural.ru

_______________________________________________

*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку

Ключевые слова: селенид свинца, химическое осаждение, ионные равновесия, химическая кинетика, зародышеобразование

Аннотация

Расчетом ионных равновесий с использованием термодинамических констант в системах “ацетат свинца − селеномочевина − этилендиамин − ацетат аммония” определены граничные условия образо-вания PbSe, Pb(OH)2 с учетом кристаллизационного фактора. Проведены комплексные кинетические исследования осаждения PbSe с составлением формально-кинетических уравнений скоростей прев-ращения соли свинца в селенид.