Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно

действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/

Поступила в редакцию 11 декабря 2012 г. УДК 544.228.

Химическое восстановление малорастворимых солей никеля

и кобальта с получением наноструктурированных металлов

© Лапсина1+ Полина Валентиновна, Кагакин3* Евгений Иванович,

Додонов2 Вадим Георгиевич и Пугачев2 Валерий Михайлович

1 Кафедра физической химии. 2 Кафедра химии твердого тела. Кемеровский государственный университет. Ул. Красная, 6. г. Кемерово, 650043. Россия. Тел.: 8-923-608-0271.

1) E-mail: lpv110185@rambler.ru. 2) E-mail: 233191@mail.ru

3 Кафедра химической технологии твердого топлива и экологии. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. Ул. Весенняя, 28.  г. Кемерово, 650000. Россия.

E-mail: kei.htf@kuzstu.ru

______________________________________________

*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку

Ключевые слова: никель, кобальт, наноструктурированные частицы, кристаллическая соль.

Аннотация

Исследованы процессы получения наноструктурированных частиц никеля, кобальта и их взаимных систем путем обработки кристаллических солей водным раствором восстановителя. Изучено влияние условий на процесс восстановления кристаллических солей и формо-размерные харак-теристики металлов. Рассмотрена морфология полученных металлических частиц.