Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно

действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/

Поступила в редакцию 30 мая 2014 г. УДК 543.4:544.2

Полиацеталь – полимер будущего

© Николаева3+ Ольга Алексеевна, Зенитова1*+ Любовь Андреевна,

Бакирова1* Индира Наилевна и Абдуллин2 Ильдар Шаукатович

1 Кафедра "Технологии синтетического каучука";  2 Институт нефти, химии и нанотехнологии;

3 Кафедра "Инноватики в химической технологии". Казанский национальный исследовательский технологический университет. ул. К. Маркса, 68. г. Казань, 420015. Республика Татарстан. Россия. Тел.: (843) 231-42-51. E-mail: zenit@kstu.ru

_______________________________________________

*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку

Ключевые слова: полиацеталь (полиформальдегид), металлозамещающие полимерные материалы.

Аннотация

В статье представлена общая информация по полиацеталю. Приведены примеры областей его применения в автомобилестроении, в подвижных элементах гидравлических систем. Описаны рынки производства и сбыта продукта полиацеталя, перспективы их развития.

Введение

Общепризнанно, что уровень развития техники в значительной степени определяется наличием необходимых материалов. Наиболее наглядно это можно проследить на примере развития древних цивилизаций, когда изобретение или создание нового прогрессивного материала становилось толчком к развитию техники и цивилизации. Недаром технический уровень развития цивилизации характеризуют видом материала, позволявшего создавать в свое время наиболее передовые орудия и средства производства. Так, были каменный век, бронзовый век, железный век. Настоящее время многие ученые называют «век компо-зиционных материалов».

Настоящее время отличается высокими темпами научно-технического прогресса. Бурное развитие современной техники требует все новых материалов с заранее заданными свойствами. Возникает потребность в материалах со сверхвысокой прочностью, твердостью, другими характеристиками и совместным сочетанием этих свойств. Вместе с тем, известны сотни тысяч различных некомпозиционных природных и искусственных материалов, которые уже не отвечают возрастающим требованиям. При этом открытие принципиально новых материалов происходит крайне редко. Поэтому основное и долгосрочное направление в раз-работке новых материалов сейчас состоит в создании материалов путем соединения различ-ных уже известных материалов, то есть – в получении композиционных материалов [1].

В данной статье описываются свойства и особенности применения полиацеталя, зани-мающего одно из ведущих мест среди технических конструкционных антифрикционных материалов.

1. Общие сведения

Полиформальдегид (–Н2С–О–)n – продукт полимеризации формальдегида с молеку-лярной массой 40-120 тыс., представляет собой твёрдое кристаллизующееся вещество белого цвета. Общее название всех полимеров этой группы – полиацетали. В группе полиацеталей представлены, как гомополимеры, так и сополимеры формальдегида, которые имеют схожие свойства, но отличаются технологией получения. Сополимеры полиформальдегида имеют большую термическую стабильность, чем гомополимеры, но меньшую температуру плавления: у сополимеров она составляет 164-172 ºС, а у гомополимеров – 173-180 ºС [2]. Путём сочетания полиформальдегида с наполнителями и другими целевыми добавками удалось добиться получения материалов, имеющих улучшенную формоустойчивость, повышенные физико-механические, теплофизические и антифрикционные характеристики, пониженную горю-честь, текучесть и усадку. Полиформальдегид даёт твёрдую глянцевую поверхность, хорошо окрашивается. Обладает высокой стойкостью к растрескиванию, химически стоек к органическим растворителям, щелочам и слабым кислотам. Сочетает стойкость к ударным нагрузкам с высокой твёрдостью и жёсткостью, имеет низкий коэффициент трения, изно-состоек, рекомендуется для точного литья. Марочный ассортимент полиацеталей на сегод-няшний день включает в себя четыре типа материалов: основные марки (с высокой теку-честью); модифицированные марки (имеют повышенную стойкость к истиранию и улуч-шенные антифрикционные качества); ударопрочные марки с высоким показателем удельной ударной вязкости (содержащие каучук); наполненные и армированные полиацетали.

В промышленности полиформальдегид перерабатывают методом экструзии и методом литья под давлением. При температуре выше 200 ºС нестабилизированный полиформальдегид разлагается с выделением формальдегида. Во избежание негативных последствий этого явле-ния не рекомендуется оставлять полиформальдегид при высоких температурах (например, в цилиндре литьевой машины) на длительное время. Для гомополимеров максимально допус-тимое время пребывания в цилиндре составляет 15 минут, для сополимеров 30 минут.
Полиформальдегид является универсальным техническим полимером. Его используют во многих отраслях промышленности: в автомобилестроении, в электротехническом и электрон-ном машиностроении. Полиформальдегид применяют для производства зубчатых колёс, шестерен, вкладышей подшипников, различных плёнок, деталей электробытовых приборов и игрушек [3].

2.1. Основные технические характеристики полиацеталя

Полиацеталь прост в механической обработке, обладает стойкостью к гидролизу и низ-ким водопоглощением, механической прочностью, износостойкостью, термостабильностью, является физиологически инертным и может «самосмазываться». Прекрасные пружинящие характеристики позволяют изготавливать из полиформальдегида защелкивающиеся конструк-ции [4].

2.2. Практическое применение полиацеталя

Полиформальдегид (ПОМ, POM, полиацеталь, ацеталь) или polyoxymethylene (поли-оксиметилен), является одним из пяти пластмасс общего машиностроения, часто встречается под названием "Гоночная сталь", является высоко кристаллическим полимером [5].

Идеальные технические характеристики полиацеталя являются хорошим подспорьем для любого производства. Как показано в таблице, полиацеталь обладает низким трением и стабильностью формы, стоек к слабым кислотам, автотопливу, щелочам, а также к чистящим веществам, благодаря чему его применение разрешено даже в медицине и пищевой промыш-ленности, так как детали из него могут подвергаться дезинфекции и стерилизации [4].

2.3. Применение полиацеталя в автомобилестроении

В настоящее время в конструкции автомобилей применяются разнообразные полимеры: полиолефины, ПВХ, полистирол, фторопласты, полиметилакрилат, полиамиды, полиформаль-дегид, поликарбонат, стеклопластики, фенольные пластики, полиуретаны, этролы, амино-пласты, волокниты, текстолиты и др. Самое главное преимущество пластиков в том, что они обладают комплексом свойств, необходимых для конкретной конструкционной детали. От того, насколько соответствует материал условиям эксплуатации, зависит надежность детали и, в конечном итоге, безопасность автомобиля, а также комфорт водителя и пассажиров.

По показателям долговременной прочности при растяжении и изгибе и по усталостной прочности полиацетали превосходят все другие термопласты, включая полиамиды, поликар-бонаты. Теплостойкость при изгибе при высоких нагрузках у образцов из полиформальдегида выше, чем у других термопластов, включая полиамиды, а коэффициент трения по стали близок к этому показателю для полиамидов. Антифрикционные марки полиформальдегодов имеют коэффициент трения 0.15-0.20. Полиформальдегиды значительно превосходят поли-амиды по водостойкости: при эксплуатации в водной среде механические свойства мате-риалов изменяются незначительно. Эти материалы удачно сочетают хорошие электротехни-ческие свойства с механической прочностью и водостойкостью.

Таблица. Технические характеристики полиацеталя (полиформальдегода)

| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность | г/см3 | 1.41 |
| Напряжение при растяжении | МПа (ASTM D 638, DIN EN ISO 527) | 62 |
| Удлинение при разрыве | % (ASTM D 638, DIN EN ISO 527) | 30 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа (DIN EN ISO 527) | 2700 |
| Твердость | (вдавливания шарика по ISO 2039/1, Shore D: ASTM D2240, DIN 53 505 (d), | 145 |
| Ударная прочность | DIN EN ISO 179 (Шарпи), кЖд/м2 | без повреждений |
| Коэффициент трения | по стали 0 = 0.05 N/мм.кв., v = 0.6 м/с | 0.32 |
| Предел текучести после 1000 часов под статической нагрузкой | МПа | 40 |
| Износостойкость | µ/км (ASTM D 792, DIN EN ISO 1183) | 8.9 |
| Теплопроводность | W/(K·m), (при 23 °С) | 0.31 |
| Удельная теплоемкость | J/(g·K), (при 23 °С) | 1.5 |
| Линейный коэффициент теплового расширения | (10-5 1/К) (ASTM D 696, DIN 53 483, IE-250) | 10 |
| Диэлектрическая постоянная | (106 Гц, ASTM D 150, DIN 7991, ASTM Е | 3.5 |
| Коэффициент диэлектрических потерь | (tan)(106 Гц, ASTM D 150, DIN 7991, ASTM Е 831) | 0.003 |
| Объемное электрическое сопротивление | Ω·см (ASTM D 257, ЕС 93, DIN IEС 60093) | 1014 |
| Поверхностное сопротивление | Ω (ASTM D 149, DIN IEС 60093) | 1014 |
| Электрическая прочность | кВ/мм (DIN 53 481, IEC-243, VDE 0303 Teil 2) | >60 |
| Водопоглощение в нормальных условиях | (23 °С/50% отн.влажность DIN EN ISO 62) | <0.3 % |
| Водопоглощение до насыщения | % (DIN EN ISO 62) | 0.50 |

Все эти свойства позволяют применять полиформальдегиды в автомобильной про-мышленности (марки ПФ-Л-1, ПФ-Л-2, ПФ-Л-3.Из них изготавливают корпуса жиклёра омы-вателя, поводок пружины замка капота, кольца распорные, втулки, кулачки, поршни, толка-тели, корпуса клапанов, детали карбюратора(муфты и др.), топливных насосов, трубопро-водов, ручки дверей, переключатели.

Применение композитов в конструкции автомобиля позволяет уменьшить массу, что позволяет снизить расход топлива, улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля, повысить его травмобезопасность и комфортабельность. В среднем в одном легковом авто-мобиле применяется 45 кг пластмасс, в перспективе предусматривается увеличение этого количества до 80-110 кг. В основном внедрение пластмасс в автомобиль происходит при разработке новых конструкций базовых моделей. Основным направлением расширения применения конструкционных полимеров в автомобилях является внедрение крупногаба-ритных наружных деталей кузова из композиционных полимерных материалов, обеспечиваю-щих снижение массы и повышение долговечности за счёт коррозионной стойкости. Разра-ботка высокопрочных композиционных материалов с полимерной матрицей и стеклянными, углеродными и другими волокнами позволила перейти к использованию их в нагруженных силовых деталях, таких как карданные валы, рессоры, обода колёс [7].

2.4. Применение полиацеталя в подвижных элементах гидравлических систем

Из полиацеталя изготавливают опорно-направляющие кольца, которые служат для центровки подвижного элемента гидравлической системы (штока или поршня) относительно неподвижного (корпуса цилиндра) в процессе возвратно-поступательного движения.

В недавнем прошлом эти детали изготавливали из чугуна, меди или латуни. В нас-тоящее время большая часть промышленных предприятий стала использовать опорно-посту-пательные кольца, изготовленные из полиацеталя (полиформальдегида). В технических изде-лиях данный материал имеет неоспоримые преимущества перед традиционно применяемыми металлами:

- Высокая устойчивость полиформальдегида к воздействию агрессивных сред (кислот, щелочей, минеральных масел, водных эмульсий, бензина и др.) позволяет использовать опорно-направляющие кольца, изготовленные из этого материала в любых гидравличес-ких и пневматических системах.

- Срок эксплуатации технических изделий данного типа, выполненных из полиформаль-дегида, значительно повышается по сравнению с аналогами из чугуна, меди или латуни, благодаря тому, что боковая нагрузка воспринимается по всей контактной площади детали. То, что в отличие от металлов, полиформальдегид не подвержен коррозии, также служит повышению долговечности изделий.

- Стоимость полиацеталевых опорно-двигательных колец значительно ниже аналогичных металлических, что ведет к снижению себестоимости продукции и работ. Трудоемкость производства элементов гидравлического устройства снижается, следовательно, уменьша-ются затраты на его обслуживание. Таким образом, применение деталей из данного мате-риала становится экономически целесообразным.

- Несомненным достоинством опорно-направляющих колец, выполненных из полиацеталя, является высокая антифрикционность. Низкий коэффициент трения данного материала приводит к повышению износостойкости изделий. Это особенно важно там, где детали используются в системах с высокими нагрузками.

- Установка или замена опорно-направляющих колец в пазе штока или цилиндра произ-водится легко и быстро без использования дополнительного монтажного оборудования. Для установки на поршень его достаточно раздвинуть (в цилиндр сжать), установить в паз и отпустить.

3. Основные рынки производства и сбыта полиацеталя, перспективы развития [8]

В 2010 году производственные мощности по полиформальдегиду во всем мире сос-тавили более 1300 тыс. тонн, также растет и потребление – 900 тыс. тонн в 2010 году, что на 2.3% больше по сравнению с 2009 годом.

На сегодняшний день основными странами и регионами экспорта полиформальдегида являются Южная Корея, Тайвань, США и Польша.

Также быстро растет потребление полиформальдегида и в Китае, где спрос превысил 300 тыс. тонн в 2009 году. Увеличивается объем производства таких высокотехнологичных государственных компании, как Shanghai Bluestar POM Factory и Yuntianhua Inc., с которыми тесно сотрудничает компания Руспласт.

Основные потребители полиформальдегида в Китае – области электротехнической промышленности и производства потребительских товаров, например, спрос электротехни-ческой промышленности составляет 55% от общего объема спроса, производство потреби-тельских товаров – 20%, 15% приходится на автомобильную промышленность, промыш-ленное оборудование – 8%, другие области потребления – 2%. В то время, как во всем мире автомобилестроение и электротехническая промышленность являются двумя самыми круп-ными областями потребления полиформальдегида, электротехническая и автомобильная про-мышленность занимает по 23% каждая от общего объема потребления полиформальдегида, рынок потребительских товаров потребляет 21%, промышленность составляет 18% и 11% в других областях [9].

Крупнейшие поставщики и производители полиформальдегида:

- Ticona (Германия). Самая крупная группа продукции в ассортименте технических пласт-масс – полиацеталь (ПОМ), известный во всем мире под торговыми марками Хостаформ®, Целкон®.

- Korea Engineering Plastics (Корея) – материал KEPITAL®. В семействе марок KEPITAL существуют различные типы материалов для самых разнообразных целей, например KEPITAL F20-03 (аналог ПФЛ-10), F25-03 (аналог ПФЛ-16) и F 30-03 (аналог ПФЛ-30).

- KOLON PLASTICS – совместно с Toray (Япония) учредила компанию KTP Industries Inc., представив рынку в 1988 году полиформальдегид под маркой  KOCETAL®.

- Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. (Китай) – занимается производством и продажей химических удобрений и химических материалов, а также входит в 100 самых сильных китайских химических предприятий и является одним из крупнейших производителей ПОМ (полиформальдегид, полиоксиметилен, ацеталь, полиметиленоксид, сополимеры формаль-дегида).

- China National Blue Star (Group) Co. (Китай) – предлагает такую химическую продукцию как инженерные пластики ПБТ (полибутилентерефталат), ПОМ (ацеталь, полиформаль-дегид, полиоксиметилен, полиметиленоксид – высококристалличный термопластичный материал, сочетающий высокий модуль упругости при растяжении и изгибе с достаточно большой ударной вязкостью, хорошими антифрикционными характеристи-ками, высокой стойкостью по отношению к органическим растворителям, бренд BLUESTARCON).

- Компания ПК Поликомпозит (Россия) – специализируется на разработке и крупнотоннаж-ном производстве композиционных материалов на основе следующих базовых полиме-ров: полиамиды, полиолефины, полиацетали, полиэфиры. Композиционные материалы компании ПК Поликомпозит выпускаются под общей торговой маркой "РИГАН".

- Malaysia’sPolyplastics

Общая мощность производства ПОМ в настоящее время оценивается на уровне выше 1.1 млн. т/год, причем на долю Азии приходится более чем 70% от общего числа. Азиатский регион в настоящее время насчитывает около 810000 тонн мощностей ПOM, в соответствии с отраслевыми оценками.

Оптимистичный прогноз по росту спроса на инженерные пластики, в частности, в Китае – где развивается ведущий автомобильный рынок в мире – побудило недавний рост ин-вестиций в производственные мощности ПOM. В течение следующих двух лет производство полиформальдегида в Азии возрастет еще на 280000 тонн, что приведет к повышению потенциала региона примерно на 35%. В 2013 году производство полиоксиметилена ПОМ возрастет ещё на 60 000 тонн – за счет запуска новой производственной линии Kaifeng Longyu Chemical в провинции Хенань в Китае, в результате общие мощности компании возрастут до 100000 тонн/год. Ещё одна новая производственная линия мощностью  45000 т/год  в провин-ции Районг также должна вступить в строй во втором квартале следующего года.  Компания уже  производит 55000 т/год ПОМ. В Саудовской Аравии  IbnSina планирует завершить строительство  своей производственной линии мощностью 50000 т/год в Аль-Джубайль в следующем году. Крупнейший производитель полиацеталя в мире Malaysia’s Polyplastics, сейчас имеет общую мощностью 213000 тонн/год. Ожидается увеличение производства ПОМ на 90000 тонн/год в начале 2014 года в Куантане, Малайзия, где в настоящее время насчи-тывает 33000 т/год. Компания также имеет производственные мощности по полиформаль-дегиду в Фудзи, Японии, Гаосюне на Тайване и в Наньтуну в Китае. Один из лидеров рынка высокотехнологичных марок полиацетлей (ПОМ) Engineering Plastics (Корея) также увеличи-вает мощность своего производства на 35000 т/год в Ульсане, что увеличивает общий объем производства ПОМ, торговой марки KEPITAL® до 100000 т/год в первом квартале 2014 года.

Так же ожидается дополнительный рост производственных мощностей в Китае. С ростом производства полиформальдегида, ожидается рост его экспорта из Китая, торговые потоки могут измениться, поскольку страна является крупнейшим импортером ПOM в Азии.

В 2011 году по официальным данным Китай импортировал около 211000 тонн ПOM. Участники рынка также предупредили, что если внутреннее производство ПOM станет слишком большим в Китае, страна может наложить антидемпинговые пошлины на импорт этого продукта.

При учёте избыточного производства в Азии и ослабевании спроса в Китае, цена на полиацеталь должны упасть. Китайская экономика замедляется, а экспорт – основной двига-тель роста – в настоящее время серьезно пострадал от финансово-экономических проблем на Западе. Запланированные на ближайшие несколько месяцев остановки производственных линий ПОМ  вряд ли помогут ужесточить спрос и поднять цены [10].

Выводы

С ускорением научно-технического прогресса композиционные материалы с использо-ванием полиацеталя (полиформальдегида) занимали и занимают всё большее место среди прочих материалов. Главное преимущество полимерных композиционных материалов по сравнению с традиционными материалами – это уникальное сочетание свойств, по комби-нации некоторых качеств им нет равных. Исходя из этого, можно сделать вывод, что поли-формальдегид, наравне с прочими полимерами, имеет большие перспективы применения во многих сферах народного хозяйства.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке ГК министерства промышленности и торговли РФ Г 03-47-12 «Организация исследований, разработок и опытно-промышленного производства нового поколения материалов, в том числе полимерных композиционных, для медицинских инструментов многократного применения» Шифр «4.4-Поликомпозит».

Литература

- http://p-km.ru/

- Машков Ю.К. Конструкционные пластмассы и полимерные композиционные материалы: Учеб. пособие. ОмГТУ. 2002.

- http://himneft.ru/

- http://www.tokar77.ru/

- http://www.rusplast.com/

- http://www.himi.oglib.ru/

- C.B. Богодухов. Основы проектирования заготовок в автоматизированном машиностроении. М.: Машиностроение. 2009.

- http://www.всеманжеты.рф/

- http://www.rusplast.com/

- И.Н. Бакирова. Стажировка в Великобритании. Часть 2. Научные исследования  университетов в области полимерных материалов. Вестник КГТУ. 2011. №5. С.74 -80.